## Slide 1: PROPRIETES DES MATERIAUX SOLIDES
Le solide cristallin
Électrons dans un solide
L’électron
R. Fortunier

## Slide 2: L’ELECTRON

## Slide 3: description physique
Le solide cristallin
L’électron
Électrons dans un solide
R. Fortunier
PROPRIETES DES MATERIAUX SOLIDES

## Slide 4
DESCRIPTION PHYSIQUE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN

## Slide 5: CONGRES SOLVAY (1927)
DESCRIPTION PHYSIQUE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
A. Piccard, E. Henriot, P. Ehrenfest, E. Herzen, Th. De Donder, E. Schrödinger, F. Verschaffelt, W. Pauli, W. Heisenberg, R. Fowler, L. Brillouin
P. Debye, M. Knudsen, W. Bragg, H. Kramers, P. Dirac, A. Compton, L de Broglie, M. Born, N. Bohr I. Langmuir, M. Planck, M. Curie, H. Lorentz, A. Einstein, P. Langevin, Ch. Guye, Ch. Wilson, O. Richardson

## Slide 6: ONDE PLANE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
DESCRIPTION PHYSIQUE
Fonction d’onde
Position
Temps
Amplitude
Vecteur d’onde
Pulsation
Ondes électromagnétiques (solutions des équations de Maxwell)
Ondes de pression (sons, …)
Longueur d’onde (m) :
Fréquence (Hz) :
Vitesse de propagation (m/s) :

## Slide 7: ONDE PLANE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
DESCRIPTION PHYSIQUE
Exemples d’ondes électromagnétiques

## Slide 8: ONDE PLANE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
DESCRIPTION PHYSIQUE
Superposition de deux ondes

## Slide 9: ONDE PLANE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
DESCRIPTION PHYSIQUE
Superposition de plusieurs ondes
y = y1
+ y2
+ y3
+ y4
+ y5

## Slide 10: PAQUET D’ONDE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
DESCRIPTION PHYSIQUE
Distribution du vecteur position au cours du temps (fonction d’onde)
Distribution du vecteur d’onde au cours du temps

## Slide 11: PAQUET D’ONDE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
DESCRIPTION PHYSIQUE
Distribution d’amplitude en position :
Distribution d’amplitude en vecteur d’onde :
Isométrie de la
Transformation
de Fourier :

## Slide 12: VITESSE DE GROUPE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
DESCRIPTION PHYSIQUE
t
t
t+Dt

## Slide 13: RELATION D’INCERTITUDE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
DESCRIPTION PHYSIQUE
Dr
Dk
Relation d’incertitude : Dk.Dr  1/2

## Slide 14: FONCTION D’ONDE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
DESCRIPTION PHYSIQUE
dP = |y|2 dr
Probabilité de trouver la particule à l’instant t
dans un volume dr autour de r
|y|2 : densité de probabilité
y(r,t) : fonction d’onde
|y|2dr = 1
Dr

## Slide 15: ONDE DE DE BROGLIE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
DESCRIPTION PHYSIQUE
particule
m
v
onde
w
k
vecteur d’onde : k
pulsation : w
impulsion : p = mv
énergie : E = p.p / 2m
h
p = k
h
E = w
Postulat de de Broglie
Une particule (impulsion p et énergie E) peut être assimilée à une onde (vecteur d’onde k et pulsation w) avec :
Constante de Planck : h = 6,63 10-34 Js
Constante de Planck « réduite » : = h/2p = 1,04 10-34 Js
h

## Slide 16: ONDE DE DE BROGLIE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
y(r,t) = a e i(k.r – wt)
DESCRIPTION PHYSIQUE
Fonction d’onde
Position
Temps
Densité de probabilité
Vecteur impulsion
Énergie
y(r,t) = a e (p.r – Et)
h
i
a
|y|2dr  1 !!

## Slide 17: PRINCIPE DE SUPERPOSITION
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
DESCRIPTION PHYSIQUE
Principe de superposition
Une particule est décrite par une superposition d’ondes de de Broglie : un paquet d’onde
Distribution du vecteur impulsion p au cours du temps
j(p,t) =
e- (p.r – Et) dr
1
h3/2
+
-
y(r,t)
h
i
Distribution du vecteur position r au cours du temps (fonction d’onde)
y(r,t) =
e (p.r – Et)dp
1
h3/2
+
-
j(p,t)
h
i

## Slide 18: PRINCIPE DE SUPERPOSITION
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
DESCRIPTION PHYSIQUE
<r> = r0=
r |y|2dr
position moyenne d’une particule
Dr
Dr = <||r-r0||2> = <r.r> - r0.r0
localisation d’une particule
<p> = p0=
p |j|2dk
impulsion moyenne d’une particule
Dp
Dk = <||k-k0||2> = <k.k> - k0.k0
écart-type en impulsion d’une particule
Relation d’incertitude de Heisenberg : Dp.Dr  /2
h

## Slide 19: PRINCIPE DE SUPERPOSITION
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
DESCRIPTION PHYSIQUE
E(p)  E0 + v.(p-p0)
t
t+Dt
y(r,t) =
e (p.r – Et)dp
1
h3/2
+
-
j(p,t)
h
i
particule de masse m
E =
p.p
2m
v=
E
p
p=p0
=
p0
m

## Slide 20: PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
p
|j |2
DESCRIPTION PHYSIQUE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
|j |2 =
e
1
h
s
p1/2
(p-p0)2
s2
h
2
distribution en impulsion :
h
s = 0,3
p0 = 3

## Slide 21: PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
DESCRIPTION PHYSIQUE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
h
x/
h
|y |2
distribution en position à t=0 :
h
1/s = 3,3
x0 = 0
|y |2 =
e
s
p1/2
-x2s2

## Slide 22: PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
DESCRIPTION PHYSIQUE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
h
x/
h
|y |2
distribution en position à t>0 :
|y |2 =
e
a
p1/2
-X2a2
a2=
1
1
s2
+
s2 2t2
h
m2
X = x- t
p0
m

## Slide 23: PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
DESCRIPTION PHYSIQUE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN
Application numérique 1
Un électron est localisé à t=0 dans un intervalle Dx = 1Å.
Où sera-t-il localisé au bout de 1 seconde ?
Dx  600 km !!!
Application numérique 2
Quel temps faut-il pour qu’un millimètre cube d’eau
double de volume ?
t  1015 années !!!

## Slide 24
DESCRIPTION PHYSIQUE
ONDE PLANE
PAQUET D’ONDE
VITESSE DE GROUPE
FONCTION D’ONDE
Description d’une onde
Description d’une particule
ONDE DE DE BROGLIE
PRINCIPE DE SUPERPOSITION
RELATION D’INCERTITUDE
CONGRES SOLVAY (1927)
Exemples
PAQUET D’ONDE GAUSSIEN

## Slide 25: équations de mouvement
Le solide cristallin
L’électron
Électrons dans un solide
R. Fortunier
PROPRIETES DES MATERIAUX SOLIDES

## Slide 26
EQUATIONS DE MOUVEMENT
CAS GENERAL
ETATS STATIONNAIRES
CAS LIMITE DE LA
MECANIQUE CLASSIQUE
DESCRIPTION ET RESOLUTION
Équation de Schrödinger
Particule dans un puits de potentiel
EXEMPLES
PARTICULE DANS UNE BOÎTE
Oscillateur harmonique
DESCRIPTION ET RESOLUTION
EXEMPLES

## Slide 27: CAS GENERAL
EQUATIONS DE MOUVEMENT
CAS GENERAL
ETATS STATIONNAIRES
CAS LIMITE DE LA
MECANIQUE CLASSIQUE
DESCRIPTION ET RESOLUTION
Équation de Schrödinger
Particule dans un puits de potentiel
EXEMPLES
PARTICULE DANS UNE BOÎTE
Oscillateur harmonique
DESCRIPTION ET RESOLUTION
EXEMPLES
- énergie : E = p.p/2m + V
- action : S = p.r – Et
h
i = Ey = (p2/2m + V)y
y
 t
y(r,t) = a e
h
i
onde plane de de Broglie :
S
Dy = div(grady) = div(yp) = - y
p2
h
2
h
h
2m
2
Dy + Vy = i
y
 t

## Slide 28: CAS GENERAL
EQUATIONS DE MOUVEMENT
CAS GENERAL
ETATS STATIONNAIRES
CAS LIMITE DE LA
MECANIQUE CLASSIQUE
DESCRIPTION ET RESOLUTION
Équation de Schrödinger
Particule dans un puits de potentiel
EXEMPLES
PARTICULE DANS UNE BOÎTE
Oscillateur harmonique
DESCRIPTION ET RESOLUTION
EXEMPLES
sol. Générale = combinaison linéaire d’ondes planes
= paquet d’ondes
h
h
2m
2
Dy + Vy = i
y
 t
y(r,t) =
e (p.r – Et) dp
1
h3/2

-
j(p)
h
i
équation de SCHRÖDINGER :

## Slide 29: ETATS STATIONNAIRES
EQUATIONS DE MOUVEMENT
CAS GENERAL
ETATS STATIONNAIRES
CAS LIMITE DE LA
MECANIQUE CLASSIQUE
DESCRIPTION ET RESOLUTION
Équation de Schrödinger
Particule dans un puits de potentiel
EXEMPLES
PARTICULE DANS UNE BOÎTE
Oscillateur harmonique
DESCRIPTION ET RESOLUTION
EXEMPLES
y(r,t) = y(r) W(t)
e Et
h
-i
solutions non triviales (non nulles)
pour certaines énergies En : yn(r)
h
2m
2
Dy + Vy = Ey
ondes stationnaires
yn(r,t) = yn(r) e E t avec |yn|2 indt du temps
n
h
-i
superposition d’ondes stationnaires
y (r,t) = Sanyn(r,t) et |y|2 fonction du temps
n

## Slide 30: CAS LIMITE DE LA MECANIQUE CLASSIQUE
EQUATIONS DE MOUVEMENT
CAS GENERAL
ETATS STATIONNAIRES
CAS LIMITE DE LA
MECANIQUE CLASSIQUE
DESCRIPTION ET RESOLUTION
Équation de Schrödinger
Particule dans un puits de potentiel
EXEMPLES
PARTICULE DANS UNE BOÎTE
Oscillateur harmonique
DESCRIPTION ET RESOLUTION
EXEMPLES
h
h
2m
2
Dy + Vy = i
y
 t
y(r,t) = a e
h
i
S
avec a = a(r,t) et S = S(r,t)
S
t
(a2)
t
h
( + gradS.gradS+V- Da) -i ( +div(a2 ) = 0
1
2m
2ma
2
gradS
h
m
« petit »
h
E
v
Équation d’Hamilton-Jacobi
Équation de continuité

## Slide 31: DESCRIPTION ET RESOLUTION
EQUATIONS DE MOUVEMENT
CAS GENERAL
ETATS STATIONNAIRES
CAS LIMITE DE LA
MECANIQUE CLASSIQUE
DESCRIPTION ET RESOLUTION
Équation de Schrödinger
Particule dans un puits de potentiel
EXEMPLES
PARTICULE DANS UNE BOÎTE
Oscillateur harmonique
DESCRIPTION ET RESOLUTION
EXEMPLES
y’’+ Ey = 0
h
2m
2
y = A1eiax + A2e-iax avec a =
2mE
h
y = B1ebx
b =
2m(V0-E)
h
y = B2e-bx
b =
2m(V0-E)
h
y’’+ (E-V0)y = 0
h
2m
2
Conditions aux limites (x + et x -)

## Slide 32: DESCRIPTION ET RESOLUTION
EQUATIONS DE MOUVEMENT
CAS GENERAL
ETATS STATIONNAIRES
CAS LIMITE DE LA
MECANIQUE CLASSIQUE
DESCRIPTION ET RESOLUTION
Équation de Schrödinger
Particule dans un puits de potentiel
EXEMPLES
PARTICULE DANS UNE BOÎTE
Oscillateur harmonique
DESCRIPTION ET RESOLUTION
EXEMPLES
b =
2m(V0-E)
h
2mE
h
a =
y1 = B1ebx
y3 = B2e-bx
y2 = A1eiax + A2e-iax
?

## Slide 33: DESCRIPTION ET RESOLUTION
EQUATIONS DE MOUVEMENT
CAS GENERAL
ETATS STATIONNAIRES
CAS LIMITE DE LA
MECANIQUE CLASSIQUE
DESCRIPTION ET RESOLUTION
Équation de Schrödinger
Particule dans un puits de potentiel
EXEMPLES
PARTICULE DANS UNE BOÎTE
Oscillateur harmonique
DESCRIPTION ET RESOLUTION
EXEMPLES
Conditions de continuité
(x =0 et x =a)
y1 (0) = y2 (0)
y2 (a) = y3 (a)
Y1‘ (0) = y2‘(0)
Y2‘ (a) = y3‘(a)
y1 = B1ebx
y3 = B2e-bx
y2 = A1eiax + A2e-iax
y3 = B1(cos(ax)+(b/a)sin(ax))eb(a-x)
y2 = B1(cos(ax)+(b/a)sin(ax))
B1(2cos(aa)-(a2-b2/ab)sin(aa)) = 0
B1 = 0 ou tan(aa/2) = b/a ou tan(aa/2-p/2) = b/a

## Slide 34: DESCRIPTION ET RESOLUTION
EQUATIONS DE MOUVEMENT
CAS GENERAL
ETATS STATIONNAIRES
CAS LIMITE DE LA
MECANIQUE CLASSIQUE
DESCRIPTION ET RESOLUTION
Équation de Schrödinger
Particule dans un puits de potentiel
EXEMPLES
PARTICULE DANS UNE BOÎTE
Oscillateur harmonique
DESCRIPTION ET RESOLUTION
EXEMPLES
a1, b1
a2, b2
a3, b3
a4, b4
x = aa/2
h = ba/2
x tan(x) = h
ou
x tan(x-p/2) = h
x2+h2 = K2 = 2mV0a2/ 2
h
Plusieurs solutions
(energies Ei = 2ai2/m)
h

## Slide 35: EXEMPLES
EQUATIONS DE MOUVEMENT
CAS GENERAL
ETATS STATIONNAIRES
CAS LIMITE DE LA
MECANIQUE CLASSIQUE
DESCRIPTION ET RESOLUTION
Équation de Schrödinger
Particule dans un puits de potentiel
EXEMPLES
PARTICULE DANS UNE BOÎTE
Oscillateur harmonique
DESCRIPTION ET RESOLUTION
EXEMPLES
électron
a = 1 Å, V0 = 379 eV
K = = 5 J.s.
a
h
2mV0

## Slide 36: EXEMPLES
EQUATIONS DE MOUVEMENT
CAS GENERAL
ETATS STATIONNAIRES
CAS LIMITE DE LA
MECANIQUE CLASSIQUE
DESCRIPTION ET RESOLUTION
Équation de Schrödinger
Particule dans un puits de potentiel
EXEMPLES
PARTICULE DANS UNE BOÎTE
Oscillateur harmonique
DESCRIPTION ET RESOLUTION
EXEMPLES
Augmentation de K (m plus grande, V0 plus fort)
K = 10 ou 100 J.s.
K infini  En =
p2
h
2
2m
n2
a2

## Slide 37: PARTICULE DANS UNE BOÎTE
EQUATIONS DE MOUVEMENT
CAS GENERAL
ETATS STATIONNAIRES
CAS LIMITE DE LA
MECANIQUE CLASSIQUE
DESCRIPTION ET RESOLUTION
Équation de Schrödinger
Particule dans un puits de potentiel
EXEMPLES
PARTICULE DANS UNE BOÎTE
Oscillateur harmonique
DESCRIPTION ET RESOLUTION
EXEMPLES
Enpq = ( + + )
p2
h
2
2m
n2
a2
p2
b2
q2
c2
électron
a = b = 1 Å
n = 2, p = 1
n = 2, p = 2

## Slide 38: DESCRIPTION ET RESOLUTION
EQUATIONS DE MOUVEMENT
CAS GENERAL
ETATS STATIONNAIRES
CAS LIMITE DE LA
MECANIQUE CLASSIQUE
DESCRIPTION ET RESOLUTION
Équation de Schrödinger
Particule dans un puits de potentiel
EXEMPLES
PARTICULE DANS UNE BOÎTE
Oscillateur harmonique
DESCRIPTION ET RESOLUTION
EXEMPLES
mécanique classique
x
mécanique quantique
y’’+ (E-V)y = 0
h
2m
2
V = ½ mw2x2

## Slide 39: DESCRIPTION ET RESOLUTION
EQUATIONS DE MOUVEMENT
CAS GENERAL
ETATS STATIONNAIRES
CAS LIMITE DE LA
MECANIQUE CLASSIQUE
DESCRIPTION ET RESOLUTION
Équation de Schrödinger
Particule dans un puits de potentiel
EXEMPLES
PARTICULE DANS UNE BOÎTE
Oscillateur harmonique
DESCRIPTION ET RESOLUTION
EXEMPLES
y’’+ (E-½mw2x2)y = 0
h
2m
2
y’’(x) + ( - x2)y (x) = 0
h
2E
w
c’’ – 2xc’ + 2( - )c = 0
1
2
h
E
w
x = x (mw/ )1/2
h
y(x) = c(x)exp(-x2/2)
E = En = w(n+1/2)
h
c(x) = CHn(x) (polynôme d’Hermite de degré n)

## Slide 40: EXEMPLES
EQUATIONS DE MOUVEMENT
CAS GENERAL
ETATS STATIONNAIRES
CAS LIMITE DE LA
MECANIQUE CLASSIQUE
DESCRIPTION ET RESOLUTION
Équation de Schrödinger
Particule dans un puits de potentiel
EXEMPLES
PARTICULE DANS UNE BOÎTE
Oscillateur harmonique
DESCRIPTION ET RESOLUTION
EXEMPLES
En = w(n+1/2)
h
Spectre discret en énergie :
mw = (soit x = x)
h
niveaux faibles
niveaux élevés

## Slide 41
EQUATIONS DE MOUVEMENT
CAS GENERAL
ETATS STATIONNAIRES
CAS LIMITE DE LA
MECANIQUE CLASSIQUE
DESCRIPTION ET RESOLUTION
Équation de Schrödinger
Particule dans un puits de potentiel
EXEMPLES
PARTICULE DANS UNE BOÎTE
Oscillateur harmonique
DESCRIPTION ET RESOLUTION
EXEMPLES

## Slide 42: grandeurs physiques
Le solide cristallin
L’électron
Électrons dans un solide
R. Fortunier
PROPRIETES DES MATERIAUX SOLIDES

## Slide 43
GRANDEURS PHYSIQUES
DEFINITION
EXEMPLES
DEFINITION
Opérateurs et observables
Moment cinétique
VALEURS PROPRES ET
FONCTIONS PROPRES
Première description des atomes
EQUATION DE SCHRÖDINGER
MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE
SPIN
CLASSIFICATION DES ELEMENTS
CHIMIQUES

## Slide 44: DEFINITION
GRANDEURS PHYSIQUES
DEFINITION
EXEMPLES
DEFINITION
Opérateurs et observables
Moment cinétique
VALEURS PROPRES ET
FONCTIONS PROPRES
Première description des atomes
EQUATION DE SCHRÖDINGER
MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE
SPIN
CLASSIFICATION DES ELEMENTS
CHIMIQUES
f : grandeur physique que l’on souhaite mesurer (position, énergie, …)
y : fonction d’onde décrivant l’état du système dans lequel on souhaite mesurer f (particule dans un puits de potentiel, …)
y=yn lorsque f=fn
fonctions propres de la grandeur physique
valeurs propres de la grandeur physique
y = yn = (2/A)1/2 sin(npx/A)exp(iEnt/ )
h
p2
h
2
2m
n2
A2
lorsque E = En =
EXEMPLE : énergie d’une particule dans une boîte 1D
A

## Slide 45: DEFINITION
GRANDEURS PHYSIQUES
DEFINITION
EXEMPLES
DEFINITION
Opérateurs et observables
Moment cinétique
VALEURS PROPRES ET
FONCTIONS PROPRES
Première description des atomes
EQUATION DE SCHRÖDINGER
MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE
SPIN
CLASSIFICATION DES ELEMENTS
CHIMIQUES
principe de superposition
Si y = yn, alors an = 1 (les autres sont nuls) et on est sûr de mesurer fn
Si an = 0, alors la valeur propre fn ne peut être observée
an = (y,yn)
|an|2 : probabilité de mesurer fn pour la grandeur physique f
y = S anyn
La mesure de f doit donner une des valeurs propres fn avec une probabilité de 1, donc S|an|2 =1
an : composante de y dans la base des fonctions propres yn

## Slide 46: DEFINITION
GRANDEURS PHYSIQUES
DEFINITION
EXEMPLES
DEFINITION
Opérateurs et observables
Moment cinétique
VALEURS PROPRES ET
FONCTIONS PROPRES
Première description des atomes
EQUATION DE SCHRÖDINGER
MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE
SPIN
CLASSIFICATION DES ELEMENTS
CHIMIQUES
|an|2 : probabilité de mesurer une énergie E = En pour la particule
Valeur moyenne de l’énergie : <E> = S En |an|2
EXEMPLE : énergie d’une particule dans une boîte 1D
A
CAS GENERAL : valeur moyenne de la grandeur f
<f> = S fn |an|2 = S fn an y*yndr = y* S an fn yn dr
image de y par l’opérateur f associé à la grandeur physique f
^

## Slide 47: DEFINITION
GRANDEURS PHYSIQUES
DEFINITION
EXEMPLES
DEFINITION
Opérateurs et observables
Moment cinétique
VALEURS PROPRES ET
FONCTIONS PROPRES
Première description des atomes
EQUATION DE SCHRÖDINGER
MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE
SPIN
CLASSIFICATION DES ELEMENTS
CHIMIQUES
f : opérateur (ou observable) associé à la grandeur
physique f
^
f : y  fy = S anfnyn
^
^
<f> = y* f y dr
^
-
+
Valeur moyenne de f :
Valeurs propres et
vecteur propres :
f yn = fn yn
^

## Slide 48: EXEMPLES
GRANDEURS PHYSIQUES
DEFINITION
EXEMPLES
DEFINITION
Opérateurs et observables
Moment cinétique
VALEURS PROPRES ET
FONCTIONS PROPRES
Première description des atomes
EQUATION DE SCHRÖDINGER
MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE
SPIN
CLASSIFICATION DES ELEMENTS
CHIMIQUES
grandeur physique
opérateur ou observable
énergie cinétique Ec = p2/2m
énergie potentielle V
énergie totale E=Ec+V
impulsion p
position r
r y = r y
^
p y = grad(y)
^
h
i
Ec y = - Dy
^
h
2m
2
V y = Vy
^
H y = - Dy + Vy
^
h
2m
2

## Slide 49: DEFINITION
x
y
z
r
GRANDEURS PHYSIQUES
DEFINITION
EXEMPLES
DEFINITION
Opérateurs et observables
Moment cinétique
VALEURS PROPRES ET
FONCTIONS PROPRES
Première description des atomes
EQUATION DE SCHRÖDINGER
MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE
SPIN
CLASSIFICATION DES ELEMENTS
CHIMIQUES
moment cinétique : opérateur J vérifiant la relation JJ = i J
^
h
^
^
^
L = r  p
mécanique « classique »
L y = r  grad(y)
^
h
i
mécanique « quantique »
L2
p2
p1
L1
LL = i L ??
^
h
^
^
Exemple 1 : le moment cinétique orbital L = r  p
^
^
^

## Slide 50: DEFINITION
GRANDEURS PHYSIQUES
DEFINITION
EXEMPLES
DEFINITION
Opérateurs et observables
Moment cinétique
VALEURS PROPRES ET
FONCTIONS PROPRES
Première description des atomes
EQUATION DE SCHRÖDINGER
MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE
SPIN
CLASSIFICATION DES ELEMENTS
CHIMIQUES
L y = r  grad(y)
^
h
i
Coordonnées sphériques
^
Lzy =
h
i
y
j
L2y = - 2 [ +
+ ]
sin2q
2y
j2
1
^
h
2y
q2
sinq
y
q
cosq
h
Dy = + - L2y
2y
r2
r
y
r
2
1
r2 2
^

## Slide 51: DEFINITION
GRANDEURS PHYSIQUES
DEFINITION
EXEMPLES
DEFINITION
Opérateurs et observables
Moment cinétique
VALEURS PROPRES ET
FONCTIONS PROPRES
Première description des atomes
EQUATION DE SCHRÖDINGER
MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE
SPIN
CLASSIFICATION DES ELEMENTS
CHIMIQUES
Exemple 2 : moment cinétique propre d’une particule S
^
n’existe pas en mécanique « classique »
est spécifique à un type de particule (électron, proton, …)
est difficile à se représenter concrètement
trois scientifiques essayent
de représenter le moment
cinétique propre d’un
électron (Argonne, USA)

## Slide 52: VALEURS PROPRES ET FONCTIONS PROPRES
GRANDEURS PHYSIQUES
DEFINITION
EXEMPLES
DEFINITION
Opérateurs et observables
Moment cinétique
VALEURS PROPRES ET
FONCTIONS PROPRES
Première description des atomes
EQUATION DE SCHRÖDINGER
MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE
SPIN
CLASSIFICATION DES ELEMENTS
CHIMIQUES
^
Jz yj,m = m yj,m
h
^
J2 yj,m = j(j+1) 2 yj,m
h
Les fonctions d’onde yj,m sont les fonctions propres
communes des deux observables Jz et J2.
^
^
J moment cinétique
^
J2 et Jz commutent
^
^
J2 et Jz ont les mêmes
fonctions propres
^
^
étude approfondie de l’opérateur « moment cinétique »
j = 0, 1/2, 1 , 3/2, 2, …
m = -j, -j+1, …, j-1, j

## Slide 53: EQUATION DE SCHRÖDINGER
GRANDEURS PHYSIQUES
DEFINITION
EXEMPLES
DEFINITION
Opérateurs et observables
Moment cinétique
VALEURS PROPRES ET
FONCTIONS PROPRES
Première description des atomes
EQUATION DE SCHRÖDINGER
MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE
SPIN
CLASSIFICATION DES ELEMENTS
CHIMIQUES
h
2m
2
Dy + (E-V)y = 0
h
+ - L2y
2y
r2
r
y
r
2
1
r2 2
^
commute avec L2 et Lz
^
^
V(r)
radial
énergie
fonctions d’onde dans la base des fonctions propres yl,m
h
2m
2
+ (E-Vl(r)) yl,m = 0
2(ryl,m)
r2
h
Vl(r) = +V(r)
l(l+1) 2
2mr2
potentiel central
l = 0, 1, 2, …
m = -l, -l+1, …, l-1, l

## Slide 54: EQUATION DE SCHRÖDINGER
GRANDEURS PHYSIQUES
DEFINITION
EXEMPLES
DEFINITION
Opérateurs et observables
Moment cinétique
VALEURS PROPRES ET
FONCTIONS PROPRES
Première description des atomes
EQUATION DE SCHRÖDINGER
MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE
SPIN
CLASSIFICATION DES ELEMENTS
CHIMIQUES
h
2m
2
d2ul(r)
dr2
+ (E-Vl(r)) ul(r) = 0
fonctions propres : yl,m(r,q,j) = Pl,m(cosq)eimj
ul(r)
r
fonction normée
polynôme de Legendre
valeurs propres : spectre d’énergie En
nombre quantique principal
nombre quantique orbital : l = 0, 1, 2, …, n-1
nombre quantique azimutal : m = -l, -l+1, …, l-1, l

## Slide 55: MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE SPIN
GRANDEURS PHYSIQUES
DEFINITION
EXEMPLES
DEFINITION
Opérateurs et observables
Moment cinétique
VALEURS PROPRES ET
FONCTIONS PROPRES
Première description des atomes
EQUATION DE SCHRÖDINGER
MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE
SPIN
CLASSIFICATION DES ELEMENTS
CHIMIQUES
S moment cinétique propre d’une particule
^
^
S2 yj,m = j(j+1) 2 yj,m
h
(j = 0, 1/2, 1 , 3/2, 2, …)
^
Sz yj,m = s yj,m
h
(s = -j, -j+1, …, 0, …, j-1, j)
bosons (photon, particule a, …)
fermions (électron, proton, …)
nombre quantique
de spin
électron (j=1/2) : s =  1/2

## Slide 56: CLASSIFICATION DES ELEMENTS CHIMIQUES
GRANDEURS PHYSIQUES
DEFINITION
EXEMPLES
DEFINITION
Opérateurs et observables
Moment cinétique
VALEURS PROPRES ET
FONCTIONS PROPRES
Première description des atomes
EQUATION DE SCHRÖDINGER
MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE
SPIN
CLASSIFICATION DES ELEMENTS
CHIMIQUES
remplissage successif des couches électroniques (énergie croissante)
n=1, l=0, m=0, s=1/2
n = 2 l = 0, m=0, s=1/2
n = 2 l = 1 m=-1, 0, 1 s=1/2
Na : 1s22s22p63s1

## Slide 57: CLASSIFICATION DES ELEMENTS CHIMIQUES
GRANDEURS PHYSIQUES
DEFINITION
EXEMPLES
DEFINITION
Opérateurs et observables
Moment cinétique
VALEURS PROPRES ET
FONCTIONS PROPRES
Première description des atomes
EQUATION DE SCHRÖDINGER
MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE
SPIN
CLASSIFICATION DES ELEMENTS
CHIMIQUES
classification périodique des éléments (tableau de Mendeleïev)
externe p complète
externe p incomplète
externe s incomplète
externe s complète

## Slide 58
GRANDEURS PHYSIQUES
DEFINITION
EXEMPLES
DEFINITION
Opérateurs et observables
Moment cinétique
VALEURS PROPRES ET
FONCTIONS PROPRES
Première description des atomes
EQUATION DE SCHRÖDINGER
MOMENT CINETIQUE INTRINSEQUE
SPIN
CLASSIFICATION DES ELEMENTS
CHIMIQUES

## Slide 59: LE SOLIDE CRISTALLIN

## Slide 60: Réseau cristallin
Le solide cristallin
L’électron
Électrons dans un solide
R. Fortunier
PROPRIETES DES MATERIAUX SOLIDES

## Slide 61
RESEAU DE BRAVAIS
MOTIF, RANGEES, PLANS
ALLOTROPIE
STRUCTURES NON CRISTALLINES
CHLORURE DE SODIUM
CHLORURE DE CESIUM
HEXAGONALE COMPACTE
Classification des structures
Structures cristallines
usuelles
CUBIQUE A FACES CENTREES
CUBIQUE CENTREE
DIAMANT
LE RESEAU CRISTALLIN

## Slide 62: RESEAU DE BRAVAIS
LE RESEAU CRISTALLIN
RESEAU DE BRAVAIS
MOTIF, RANGEES, PLANS
ALLOTROPIE
STRUCTURES NON CRISTALLINES
CHLORURE DE SODIUM
CHLORURE DE CESIUM
HEXAGONALE COMPACTE
Classification des structures
Structures cristallines
usuelles
CUBIQUE A FACES CENTREES
CUBIQUE CENTREE
DIAMANT
OP = OM + g avec g = u a + v b + w c
Généré par la translation d’un point M
dans trois direction non coplanaires
maille
primitive

## Slide 63: RESEAU DE BRAVAIS
LE RESEAU CRISTALLIN
RESEAU DE BRAVAIS
MOTIF, RANGEES, PLANS
ALLOTROPIE
STRUCTURES NON CRISTALLINES
CHLORURE DE SODIUM
CHLORURE DE CESIUM
HEXAGONALE COMPACTE
Classification des structures
Structures cristallines
usuelles
CUBIQUE A FACES CENTREES
CUBIQUE CENTREE
DIAMANT
Peut être représenté par la maille de Wigner-Seitz

## Slide 64: RESEAU DE BRAVAIS
LE RESEAU CRISTALLIN
RESEAU DE BRAVAIS
MOTIF, RANGEES, PLANS
ALLOTROPIE
STRUCTURES NON CRISTALLINES
CHLORURE DE SODIUM
CHLORURE DE CESIUM
HEXAGONALE COMPACTE
Classification des structures
Structures cristallines
usuelles
CUBIQUE A FACES CENTREES
CUBIQUE CENTREE
DIAMANT
Réseaux 2D
maille primitive
maille rectangulaire

## Slide 65: RESEAU DE BRAVAIS
LE RESEAU CRISTALLIN
RESEAU DE BRAVAIS
MOTIF, RANGEES, PLANS
ALLOTROPIE
STRUCTURES NON CRISTALLINES
CHLORURE DE SODIUM
CHLORURE DE CESIUM
HEXAGONALE COMPACTE
Classification des structures
Structures cristallines
usuelles
CUBIQUE A FACES CENTREES
CUBIQUE CENTREE
DIAMANT
Réseaux 3D

## Slide 66: MOTIF, RANGEES, PLANS
LE RESEAU CRISTALLIN
RESEAU DE BRAVAIS
MOTIF, RANGEES, PLANS
ALLOTROPIE
STRUCTURES NON CRISTALLINES
CHLORURE DE SODIUM
CHLORURE DE CESIUM
HEXAGONALE COMPACTE
Classification des structures
Structures cristallines
usuelles
CUBIQUE A FACES CENTREES
CUBIQUE CENTREE
DIAMANT
Cristal = réseau + motif
réseau
motif
réseau
motif

## Slide 67: MOTIF, RANGEES, PLANS
LE RESEAU CRISTALLIN
RESEAU DE BRAVAIS
MOTIF, RANGEES, PLANS
ALLOTROPIE
STRUCTURES NON CRISTALLINES
CHLORURE DE SODIUM
CHLORURE DE CESIUM
HEXAGONALE COMPACTE
Classification des structures
Structures cristallines
usuelles
CUBIQUE A FACES CENTREES
CUBIQUE CENTREE
DIAMANT
Rangées et plans atomiques dans une structure cubique
plans (h k l)
rangées [u v w]
Distance inter-réticulaire dhkl ?

## Slide 68: ALLOTROPIE STRUCTURES NON CRISTALLINES
LE RESEAU CRISTALLIN
RESEAU DE BRAVAIS
MOTIF, RANGEES, PLANS
ALLOTROPIE
STRUCTURES NON CRISTALLINES
CHLORURE DE SODIUM
CHLORURE DE CESIUM
HEXAGONALE COMPACTE
Classification des structures
Structures cristallines
usuelles
CUBIQUE A FACES CENTREES
CUBIQUE CENTREE
DIAMANT
Phases allotropiques
structure cristalline = f(P,T)  fera, ferg, ferd
Cristaux liquides
nématiques, smectiques, cholestériques
Matériaux amorphes
pas de structure  verres, solidification rapide

## Slide 69: CHLORURE DE SODIUM CHLORURE DE CESIUM
LE RESEAU CRISTALLIN
RESEAU DE BRAVAIS
MOTIF, RANGEES, PLANS
ALLOTROPIE
STRUCTURES NON CRISTALLINES
CHLORURE DE SODIUM
CHLORURE DE CESIUM
HEXAGONALE COMPACTE
Classification des structures
Structures cristallines
usuelles
CUBIQUE A FACES CENTREES
CUBIQUE CENTREE
DIAMANT
NaCl
CsCl

## Slide 70: CUBIQUE A FACES CENTREES
LE RESEAU CRISTALLIN
RESEAU DE BRAVAIS
MOTIF, RANGEES, PLANS
ALLOTROPIE
STRUCTURES NON CRISTALLINES
CHLORURE DE SODIUM
CHLORURE DE CESIUM
HEXAGONALE COMPACTE
Classification des structures
Structures cristallines
usuelles
CUBIQUE A FACES CENTREES
CUBIQUE CENTREE
DIAMANT
Structure cubique à faces centrées
Sites tétraédriques
Sites octaédriques ?
vecteurs de base utilisés

## Slide 71: CUBIQUE CENTREE
LE RESEAU CRISTALLIN
RESEAU DE BRAVAIS
MOTIF, RANGEES, PLANS
ALLOTROPIE
STRUCTURES NON CRISTALLINES
CHLORURE DE SODIUM
CHLORURE DE CESIUM
HEXAGONALE COMPACTE
Classification des structures
Structures cristallines
usuelles
CUBIQUE A FACES CENTREES
CUBIQUE CENTREE
DIAMANT
Structure cubique centrée
vecteurs de base utilisés

## Slide 72: HEXAGONALE COMPACTE
LE RESEAU CRISTALLIN
RESEAU DE BRAVAIS
MOTIF, RANGEES, PLANS
ALLOTROPIE
STRUCTURES NON CRISTALLINES
CHLORURE DE SODIUM
CHLORURE DE CESIUM
HEXAGONALE COMPACTE
Classification des structures
Structures cristallines
usuelles
CUBIQUE A FACES CENTREES
CUBIQUE CENTREE
DIAMANT
Structure hexagonale compacte
système à quatre indices

## Slide 73: DIAMANT
LE RESEAU CRISTALLIN
RESEAU DE BRAVAIS
MOTIF, RANGEES, PLANS
ALLOTROPIE
STRUCTURES NON CRISTALLINES
CHLORURE DE SODIUM
CHLORURE DE CESIUM
HEXAGONALE COMPACTE
Classification des structures
Structures cristallines
usuelles
CUBIQUE A FACES CENTREES
CUBIQUE CENTREE
DIAMANT
Structure diamant
vecteurs de base utilisés

## Slide 74
LE RESEAU CRISTALLIN
RESEAU DE BRAVAIS
MOTIF, RANGEES, PLANS
ALLOTROPIE
STRUCTURES NON CRISTALLINES
CHLORURE DE SODIUM
CHLORURE DE CESIUM
HEXAGONALE COMPACTE
Classification des structures
Structures cristallines
usuelles
CUBIQUE A FACES CENTREES
CUBIQUE CENTREE
DIAMANT

## Slide 75: Interaction onde-réseau
Le solide cristallin
L’électron
Électrons dans un solide
R. Fortunier
PROPRIETES DES MATERIAUX SOLIDES

## Slide 76
LOI DE BRAGG
RESEAU RECIPROQUE
LOI DE BRAGG GENERALISEE
ZONES DE BRILLOUIN
Modélisation de l’interaction
Effets de structure
FACTEUR DE STRUCTURE
INTERACTION ONDE-RESEAU

## Slide 77: LOI DE BRAGG
INTERACTION ONDE-RESEAU
LOI DE BRAGG
RESEAU RECIPROQUE
LOI DE BRAGG GENERALISEE
ZONES DE BRILLOUIN
Modélisation de l’interaction
Effets de structure
FACTEUR DE STRUCTURE
angle d’incidence q
distance inter-réticulaire d
« différence de marche »
Loi de Bragg : 2dsin(q) = nl
faisceau
incident (l)
faisceau
diffracté (l)

## Slide 78: RESEAU RECIPROQUE
INTERACTION ONDE-RESEAU
LOI DE BRAGG
RESEAU RECIPROQUE
LOI DE BRAGG GENERALISEE
ZONES DE BRILLOUIN
Modélisation de l’interaction
Effets de structure
FACTEUR DE STRUCTURE
a
b
réseau direct
A
B
réseau réciproque
maille élémentaire
 maille de Wigner-Seitz

## Slide 79: RESEAU RECIPROQUE
INTERACTION ONDE-RESEAU
LOI DE BRAGG
RESEAU RECIPROQUE
LOI DE BRAGG GENERALISEE
ZONES DE BRILLOUIN
Modélisation de l’interaction
Effets de structure
FACTEUR DE STRUCTURE
OP = OM + g avec g = u a + v b + w c
réseau direct
OP = OM + G avec G = U A + V B + W C
réseau réciproque
A = b  c
B = c  a
C = a  b
2p
V0
2p
V0
2p
V0

## Slide 80: RESEAU RECIPROQUE
INTERACTION ONDE-RESEAU
LOI DE BRAGG
RESEAU RECIPROQUE
LOI DE BRAGG GENERALISEE
ZONES DE BRILLOUIN
Modélisation de l’interaction
Effets de structure
FACTEUR DE STRUCTURE
réseau cubique centré

## Slide 81: RESEAU RECIPROQUE
INTERACTION ONDE-RESEAU
LOI DE BRAGG
RESEAU RECIPROQUE
LOI DE BRAGG GENERALISEE
ZONES DE BRILLOUIN
Modélisation de l’interaction
Effets de structure
FACTEUR DE STRUCTURE
réseau cubique à faces centrées

## Slide 82: LOI DE BRAGG GENERALISEE
INTERACTION ONDE-RESEAU
LOI DE BRAGG
RESEAU RECIPROQUE
LOI DE BRAGG GENERALISEE
ZONES DE BRILLOUIN
Modélisation de l’interaction
Effets de structure
FACTEUR DE STRUCTURE
amplitude de l’onde émergente
F = n(r) ei(k-k’).r dr avec n(r) = S nG e–iG.r
V
G
k – k’ = G ou k . (G/2) = ||G/2||2

## Slide 83: LOI DE BRAGG GENERALISEE
INTERACTION ONDE-RESEAU
LOI DE BRAGG
RESEAU RECIPROQUE
LOI DE BRAGG GENERALISEE
ZONES DE BRILLOUIN
Modélisation de l’interaction
Effets de structure
FACTEUR DE STRUCTURE
k – k’ = G k . (G/2) = ||G/2||2
sphère d’Ewald
Zones de Brillouin

## Slide 84: ZONES DE BRILLOUIN
INTERACTION ONDE-RESEAU
LOI DE BRAGG
RESEAU RECIPROQUE
LOI DE BRAGG GENERALISEE
ZONES DE BRILLOUIN
Modélisation de l’interaction
Effets de structure
FACTEUR DE STRUCTURE
k . (G/2) = ||G/2||2
première zone de Brillouin

## Slide 85: ZONES DE BRILLOUIN
INTERACTION ONDE-RESEAU
LOI DE BRAGG
RESEAU RECIPROQUE
LOI DE BRAGG GENERALISEE
ZONES DE BRILLOUIN
Modélisation de l’interaction
Effets de structure
FACTEUR DE STRUCTURE
zones de Brillouin successives

## Slide 86: ZONES DE BRILLOUIN
INTERACTION ONDE-RESEAU
LOI DE BRAGG
RESEAU RECIPROQUE
LOI DE BRAGG GENERALISEE
ZONES DE BRILLOUIN
Modélisation de l’interaction
Effets de structure
FACTEUR DE STRUCTURE
structure cubique centrée
VB =
16p3
a3

## Slide 87: ZONES DE BRILLOUIN
INTERACTION ONDE-RESEAU
LOI DE BRAGG
RESEAU RECIPROQUE
LOI DE BRAGG GENERALISEE
ZONES DE BRILLOUIN
Modélisation de l’interaction
Effets de structure
FACTEUR DE STRUCTURE
structure cubique à faces centrées
VB =
32p3
a3

## Slide 88: FACTEUR DE STRUCTURE
INTERACTION ONDE-RESEAU
LOI DE BRAGG
RESEAU RECIPROQUE
LOI DE BRAGG GENERALISEE
ZONES DE BRILLOUIN
Modélisation de l’interaction
Effets de structure
FACTEUR DE STRUCTURE
= N n(r) eiG.r dr
V0
amplitude de l’onde émergente
F = n(r) eiG.r dr
V
facteur de structure
SG = n(r) eiG.r dr
V0
n(r) = S nj(r-rj)
S(h,k,l) = S fj exp(i2p(huj+kvj+lwj)
facteur de forme atomique

## Slide 89: FACTEUR DE STRUCTURE
INTERACTION ONDE-RESEAU
LOI DE BRAGG
RESEAU RECIPROQUE
LOI DE BRAGG GENERALISEE
ZONES DE BRILLOUIN
Modélisation de l’interaction
Effets de structure
FACTEUR DE STRUCTURE
S(h,k,l) = f S exp(i2p(huj+kvj+lwj)
atomes identiques dans le motif :
S(h,k,l) = f (1+eip(h+k+l))
S(h,k,l) = f (1+eip(h+k)
+eip(k+l)
+eip(h+l))

## Slide 90
INTERACTION ONDE-RESEAU
LOI DE BRAGG
RESEAU RECIPROQUE
LOI DE BRAGG GENERALISEE
ZONES DE BRILLOUIN
Modélisation de l’interaction
Effets de structure
FACTEUR DE STRUCTURE

## Slide 91: Liaisons cristallines
Le solide cristallin
L’électron
Électrons dans un solide
R. Fortunier
PROPRIETES DES MATERIAUX SOLIDES

## Slide 92
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE

## Slide 93: ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
énergie du système sans interaction : ħw0
énergie du système avec interaction : ħw0(1-(e2/4Cr3)2)
énergie d’attraction de van der Waals : U = -ħw0(e2/4Cr3)2
U = -A/r6
atome = dipôle

## Slide 94: ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
U = -A/r6
U = B/r12
Potentiel de Lennard-Jones : U = 4e((s/r)12 –(s/r)6)
r  1,12s
U
r

## Slide 95: ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE

## Slide 96: IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
Na+
(Ne)
Cl-
(Ar)
???
énergie d’attraction :
électrostatique
van der Waals
énergie de répulsion :
nuages électroniques

## Slide 97: IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE

## Slide 98: COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
Molécules (Cl2, H2, …)
Structures filamentaires (Se, Te)
LIAISONS CRISTALLINES
Structures planaires (P, …)
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
Recouvrement d’orbitales par mise en commun d’électrons : HYBRIDATION
grande cohésion, grande stabilité, liaisons directionnelles
Structures 3D (Si, C, …)

## Slide 99: COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
Type IV
Composés III-V
Composés
II-VI
COVALENT
IONIQUE
IONO-COVALENT

## Slide 100: METALLIQUE
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
Certains électrons n’appartiennent plus à un atome déterminé, mais sont répartis dans tout le cristal
électrons délocalisés, servant de transport (charge, chaleur, …)
Cas du sodium (Na)
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
U(Na+,Na+)+U(e-,e-)+U(Na+,e-)<0
du fait du déplacement libre
des électrons
GAZ D’ELECTRON
propriétés des métaux :
bonne conductivité
pouvoir réflecteur dans le visible
déformations importantes

## Slide 101: METALLIQUE
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
Alcalins IA, alcalino-terreux IIA
Métaux nobles IB, métaux IIB
(électrons très délocalisés  bons conducteurs)
Métaux de transition
Métaux lourds
(sous-couches partielles  moins bons conducteurs)

## Slide 102: AUTRES LIAISONS
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
Nombreux autres types de liaisons (combinaisons de liaisons covalentes, ioniques, …)
Exemple : la liaison hydrogène
H+
H+
H+
H+
O--
O--

## Slide 103: VIBRATION DE RESEAUX MONOATOMIQUES
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
force exercée sur le plan s :
Fs = - C(us-us-1) + C(us+1-us)
comportement mécanique :
Fs = md2us/dt2
plans cristallographiques
s
s+1
m : masse de l’atome du
réseau (monoatomique)
md2us/dt2 = C(us+1 -2us +us-1)
us = u ei(kd-wt) avec w2 = 2(C/m) (1-cos(kd))
la solution est une onde élastique

## Slide 104: VIBRATION DE RESEAUX MONOATOMIQUES
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
|k| << p/d
w2 = (C/m) k2d2
onde se propageant à v=w/k
(v : vitesse du son dans le solide)
Période de w(k)
|k|  p/d
us = u (-1)s
onde stationnaire
(v=0)
w2 = 2(C/m) (1-cos(kd))
Zone de Brillouin
Réseau réciproque

## Slide 105: VIBRATION DE RESEAUX DIATOMIQUES
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
plans cristallographiques
s
s+1
m1 : masse de l’atome 1 du
réseau
m2 : masse de l’atome 2 du
réseau
m1d2us/dt2 = C(us+1 -2us +us-1)
m2d2vs/dt2 = C(vs+1 –2vs +vs-1)
us = u ei(kd-wt) et vs = v ei(kd-wt)
w2 = C(1/m1+1/m2) [1±(1-2m1m2/(m1+m2)2(1-coskd))1/2]
les solutions us et vs
sont des ondes élastiques

## Slide 106: VIBRATION DE RESEAUX DIATOMIQUES
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
w2 = C(1/m1+1/m2) [1±(1-2m1m2/(m1+m2)2(1-coskd))1/2]
RELATIONS DE DISPERSION : w(k)
NaCl
Si
Bande interdite
Zone de Brillouin
Zone de Brillouin

## Slide 107: DENSITE DE MODES
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
D(w) : nombre de modes de vibration entre w et w+dw
Onde électromagnétique : photon d’énergie E=ħw
n phonons de fréquence w : énergie En = (n+1/2) ħw
(oscillateurs harmoniques)
Onde élastique us = u ei(kd-wt) : phonon d’énergie E= ħw
N(k) : nombre de modes de vecteur d’onde de norme < k
D(w) = dN/dw = dN/dk.dk/dw

## Slide 108: DENSITE DE MODES
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
N(k) ??
Conditions aux limites
périodiques
kx, ky, kz = 2np/L
N(k) = (4pk3/3) / (2p/L)3
D(w) = dN/dk.dk/dw = (Vk2/ 2p2).dk/dw

## Slide 109: CAPACITE CALORIFIQUE
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
énergie interne d’un cristal excitée par des phonons :
U = 3 ħw n(w) D(w) dw
trois directions de vibration
énergie d’un phonon
nombre quantique moyen des phonons dans un mode
densité de modes
Capacité calorifique d’un cristal :
Cv = ( U /  T)V

## Slide 110: CAPACITE CALORIFIQUE
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
nombre quantique moyen d’un oscillateur :
n(w) = S p ap = … = 1 / (exp(ħw/kBT) –1)
n(w) ???
Relation de Boltzmann
Le rapport entre le nombre d’oscillateurs dans l’état quantique p+1 et le nombre d’oscillateurs dans l’état quantique p est exp(- ħw/kBT)
nombre relatif d’oscillateurs dans l’état p :
ap = exp(-pħw/kBT) / Sexp(-qħw/kBT)
ħw : saut d’énergie entre deux états quantiques successifs
Distribution de Planck

## Slide 111: CAPACITE CALORIFIQUE
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
Modèle d’Einstein : D(w) =Ndw (un seul mode w possible)
D(w) ???
Cv = 3kB ( t2 et / (et-1)2 ) D(w) dw avec t = ħw/kBT
Cv = 3NkB t2 et / (et-1)2 avec t = ħw/kBT
Plutôt valable à haute température (règle de Dulong et Petit)
Cv = 3NkB

## Slide 112: CAPACITE CALORIFIQUE
LIAISONS CRISTALLINES
ATOMIQUE OU DE VAN DER WAALS
IONIQUE OU HETEROPOLAIRE
COVALENTE OU HOMOPOLAIRE
VIBRATION DE RESEAUX
MONOATOMIQUES
Différents types de liaisons
Phonons
VIBRATION DE RESEAUX
DIATOMIQUES
DENSITE DE MODES
METALLIQUE
AUTRES LIAISONS
CAPACITE CALORIFIQUE
Modèle de Debye D(w) = Vw2 / 2pv3 (courbe de dispersion w=vk)
D(w) ???
Cv = 3kB ( t2 et / (et-1)2 ) D(w) dw avec t = ħw/kBT
N phonons acoustiques
 k  kD=(6p2N/V)1/3
 w  wD=v(6p2N/V)1/3
Température de Debye : TD= ħwD/kB
Cv = 9NkB (T/TD)3 ( x3 ex / (ex-1)2 ) dx avec xD = TD/T
0
xD
3NkB

## Slide 113
LIAISONS CRISTALLINES

## Slide 114: Défauts dans les cristaux
Le solide cristallin
L’électron
Électrons dans un solide
R. Fortunier
PROPRIETES DES MATERIAUX SOLIDES

## Slide 115
DEFAUTS DANS LES CRISTAUX
ENERGIE DE FORMATION
CENTRES F
LIMITE D’ELASTICITE DES METAUX
Défauts ponctuels
Dislocations
DIFFERENTS TYPES
MECANISMES DE DIFFUSION

## Slide 116: ENERGIE DE FORMATION
DEFAUTS DANS LES CRISTAUX
ENERGIE DE FORMATION
CENTRES F
LIMITE D’ELASTICITE DES METAUX
Défauts ponctuels
Dislocations
DIFFERENTS TYPES
MECANISMES DE DIFFUSION
LACUNE
AUTO-INTERSTITIEL
INTERSTITIEL
ATOME EN SUBSTITUTION
ENERGIE DE FORMATION : DE
CONCENTRATION
c  exp(- DE / kBT)
(si << 1)

## Slide 117: CENTRES F
DEFAUTS DANS LES CRISTAUX
ENERGIE DE FORMATION
CENTRES F
LIMITE D’ELASTICITE DES METAUX
Défauts ponctuels
Dislocations
DIFFERENTS TYPES
MECANISMES DE DIFFUSION
a
>a
>a
>a
>a
LACUNE ANIONIQUE
Boîte de potentiel pour un électron
E = (ħ2/2m)(p2/a2a2)(nx2+ny2+nz2)
Absorption de longueurs d’onde
par sauts d’énergie en 1/a2
Couleur complementaire dans le spectre visible

## Slide 118: MECANISMES DE DIFFUSION
DEFAUTS DANS LES CRISTAUX
ENERGIE DE FORMATION
CENTRES F
LIMITE D’ELASTICITE DES METAUX
Défauts ponctuels
Dislocations
DIFFERENTS TYPES
MECANISMES DE DIFFUSION
ECHANGE DIRECT
ECHANGE CYCLIQUE
MECANISME LACUNAIRE
MECANISME INTERSTITIEL
DIFFUSION
franchissement
d’une barrière d’énergie E
probabilité par seconde de franchissement de la barrière fréquence de saut : G=nexp(-E/kBT)
fréquence de vibration atomique (nombre d’approches par seconde)
probabilité de franchissement

## Slide 119: MECANISMES DE DIFFUSION
DEFAUTS DANS LES CRISTAUX
ENERGIE DE FORMATION
CENTRES F
LIMITE D’ELASTICITE DES METAUX
Défauts ponctuels
Dislocations
DIFFERENTS TYPES
MECANISMES DE DIFFUSION
S atomes d’impureté dans un plan (concentration c=S/a) S + a dS/dx atomes d’impureté dans le plan suivant
- G a dS/dx atomes passent d’un plan à l’autre par seconde
Flux J=- G a2dc/dx = -D dc/dx avec D=na2exp(-E/kBT)
a
x

## Slide 120: LIMITE D’ELASTICITE DES METAUX
DEFAUTS DANS LES CRISTAUX
ENERGIE DE FORMATION
CENTRES F
LIMITE D’ELASTICITE DES METAUX
Défauts ponctuels
Dislocations
DIFFERENTS TYPES
MECANISMES DE DIFFUSION
Comment se produit le cisaillement entre les plans ?

## Slide 121: LIMITE D’ELASTICITE DES METAUX
DEFAUTS DANS LES CRISTAUX
ENERGIE DE FORMATION
CENTRES F
LIMITE D’ELASTICITE DES METAUX
Défauts ponctuels
Dislocations
DIFFERENTS TYPES
MECANISMES DE DIFFUSION
t
u
t = t0 sin(2pu/a)
t0
g = u/a
Calcul approché
t = mg = mu/a
t = t0 sin(2pu/a)
t0 = m (u/a) / sin(2pu/a)
t0  m / 2p
Résultats expérimentaux
Cuivre m = 48 GPa
t0 = 60 Mpa
Alu m = 27 GPa
t0 = 40 MPa
?????

## Slide 122: LIMITE D’ELASTICITE DES METAUX
DEFAUTS DANS LES CRISTAUX
ENERGIE DE FORMATION
CENTRES F
LIMITE D’ELASTICITE DES METAUX
Défauts ponctuels
Dislocations
DIFFERENTS TYPES
MECANISMES DE DIFFUSION
MECANISME FONDAMENTAL DE GLISSEMENT
?????

## Slide 123: DIFFERENTS TYPES
DEFAUTS DANS LES CRISTAUX
ENERGIE DE FORMATION
CENTRES F
LIMITE D’ELASTICITE DES METAUX
Défauts ponctuels
Dislocations
DIFFERENTS TYPES
MECANISMES DE DIFFUSION
DISLOCATION « COIN »

## Slide 124: DIFFERENTS TYPES
DEFAUTS DANS LES CRISTAUX
ENERGIE DE FORMATION
CENTRES F
LIMITE D’ELASTICITE DES METAUX
Défauts ponctuels
Dislocations
DIFFERENTS TYPES
MECANISMES DE DIFFUSION
DISLOCATION « VIS »

## Slide 125: DIFFERENTS TYPES
Plans (111) d’un cristal d’Al
Acier inoxydable
DEFAUTS DANS LES CRISTAUX
ENERGIE DE FORMATION
CENTRES F
LIMITE D’ELASTICITE DES METAUX
Défauts ponctuels
Dislocations
DIFFERENTS TYPES
MECANISMES DE DIFFUSION
DISLOCATIONS « REELLES »
Plutôt « coin »
Plutôt « vis »

## Slide 126
DEFAUTS DANS LES CRISTAUX
ENERGIE DE FORMATION
CENTRES F
LIMITE D’ELASTICITE DES METAUX
Défauts ponctuels
Dislocations
DIFFERENTS TYPES
MECANISMES DE DIFFUSION

## Slide 127: ELECTRONS DANS UN SOLIDE

## Slide 128: Modèle de DRUDE
Le solide cristallin
L’électron
Électrons dans un solide
R. Fortunier
PROPRIETES DES MATERIAUX SOLIDES

## Slide 129
MODELE DE DRUDE
LE GAZ D’ELECTRONS
LES COLLISIONS
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE THERMIQUE
INTERACTION AVEC UN
RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE

## Slide 130: LE GAZ D’ELECTRONS
MODELE DE DRUDE
LE GAZ D’ELECTRONS
LES COLLISIONS
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE THERMIQUE
INTERACTION AVEC UN
RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE
mise à disposition de Zc électrons par atome (n. atomique Z)
exemples
Sodium Na : 1 électron par atome (3s1 , couche M)
Aluminium Al : 3 électrons par atome (3s23p1 , couche M)

## Slide 131: LE GAZ D’ELECTRONS
MODELE DE DRUDE
LE GAZ D’ELECTRONS
LES COLLISIONS
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE THERMIQUE
INTERACTION AVEC UN
RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE
nombre d’électrons de conduction par unité de volume :
n = 6,022.1023.rZc/A
exemples
Sodium Na : n = 2,65.1022 électrons de conduction par cm3
Aluminium Al : n = 18,1.1022 électrons de conduction par cm3
Les électrons de conduction sont dans une boîte de potentiel

## Slide 132: LE GAZ D’ELECTRONS
MODELE DE DRUDE
LE GAZ D’ELECTRONS
LES COLLISIONS
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE THERMIQUE
INTERACTION AVEC UN
RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE
APROXIMATION DES ELECTRONS INDEPENDANTS
Les interactions électron-électron sont négligées
APROXIMATION DES ELECTRONS LIBRES
Les interactions électron-ion sont négligées
Le mouvement des électrons est obtenu en appliquant les lois classiques de la mécanique
quelques résultats aberrants
accélération constante des électrons sous l’effet de la force de Laplace  vitesse infinie !!
force de freinage

## Slide 133: LES COLLISIONS
MODELE DE DRUDE
LE GAZ D’ELECTRONS
LES COLLISIONS
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE THERMIQUE
INTERACTION AVEC UN
RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE
MODELE « CLASSIQUE »
Probabilité de collision par unité de temps : p = 1/t
Temps de relaxation : t
Libre parcours moyen : l  1Ǻ
Vitesse moyenne des électrons : v  106 m/s
COLLISION : modification brutale de la vitesse des électrons
t  10-16 s ??
Mesure de conductivité électrique
t  10 fs = 10-14 s

## Slide 134: LES COLLISIONS
collision
électron
MODELE DE DRUDE
LE GAZ D’ELECTRONS
LES COLLISIONS
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE THERMIQUE
INTERACTION AVEC UN
RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE
CAPACITE CALORIFIQUE DES ELECTRONS ?
Moyen de schématiser le ralentissement des électrons
Seul mécanisme participant à l’équilibre thermique
COLLISION : modification brutale de la vitesse des électrons
U = 1/2 mv2 = 3/2 kBT
Théorie cinétique des gaz
Cv = 3/2 N kB
direction aléatoire
Vitesse associée
À la température
locale

## Slide 135: CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
MODELE DE DRUDE
LE GAZ D’ELECTRONS
LES COLLISIONS
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE THERMIQUE
INTERACTION AVEC UN
RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE
Champ électrique E
Densité de courant J
J = s E
Loi d’Ohm en 1D
Loi d’Ohm en 3D
J = s .E
(propriétés électriques isotropes)
J = s E
J : quantité de charges traversant une surface unité
par unité de temps (densité de flux)
Par unité de volume
n électrons de charge –e se déplacent à la vitesse moyenne v
J = -nev
vitesse moyenne v ?
Conductivité électrique

## Slide 136: CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
MODELE DE DRUDE
LE GAZ D’ELECTRONS
LES COLLISIONS
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE THERMIQUE
INTERACTION AVEC UN
RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE
Champ électrique E
 Force de Laplace F = - e E
 accélération g = - (e/m) E
 Vitesse moyenne v = - (et/m) E
J = - nev
v = - (et/m) E
s = ne2t/m
r = 1/s = m/ne2t
Exemples
Cuivre Cu : r = 1,56 mW.cm à 273K  t = 27 fs
r = 2,24 mW.cm à 373K  t = 19 fs
Aluminium Al : r = 2,45 mW.cm à 273K  t = 8 fs
r = 3,45 mW.cm à 373K  t = 5,5 fs

## Slide 137: CONDUCTIVITE THERMIQUE
x
x-vxt
x+vxt
T1
T2
1D
MODELE DE DRUDE
LE GAZ D’ELECTRONS
LES COLLISIONS
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE THERMIQUE
INTERACTION AVEC UN
RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE
Arrivée de n/2 électrons d’énergie U(T(x-vxt))
Arrivée de n/2 électrons d’énergie U(T(x+vxt))
Densité de flux : jx = (nvx/2) (U(T(x-vxt)-U(T(x+vxt)))
= - n vx2 t dU/dT dT/dx
= - vx2 t Cv dT/dx
3D
vx2 = vy2 = vz2 = (1/3)v2  jx = - l grad(T) avec l = (1/3) v2 t Cv

## Slide 138: INTERACTION AVEC UN RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE
MODELE DE DRUDE
LE GAZ D’ELECTRONS
LES COLLISIONS
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE THERMIQUE
INTERACTION AVEC UN
RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE
gaz d’électrons
de densité n
Particules de
masse m et charge -e
(E, B)
m d2x/dt2 + (m/t) dx/dt + e (E + vB) = 0
négligé (v «faible»)
E = E0 eiwt  x = x0 eiwt avec x0 = (et/mw) (1/(i+wt)) E0
Densité de courant dans le matériau
Equation de base
Solution stationnaire
J = - ne dx/dt = J0eiwt avec J0 = (ne2t/m) (1/(1-iwt))E0
J = sw E avec sw = s / (1-iwt)

## Slide 139: INTERACTION AVEC UN RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE
MODELE DE DRUDE
LE GAZ D’ELECTRONS
LES COLLISIONS
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE THERMIQUE
INTERACTION AVEC UN
RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE
Équations de Maxwell (unités SI, pas de densité de charge)
Maxwell – Gauss : div(E) = 0
Biot et Savart : div(B) = 0
Maxwell - Faraday : rot(E) = -B/t
Maxwell - Ampère : rot(B) = m0J + e0m0E/t
l : longueur d’onde du rayonnement (visible entre 10-7 et 10-6 m)
l = vt : libre parcours moyen des électrons (de l’ordre de 10-8m)
l >> l
solution stationnaire
div(grad(E0)) = - e w2/c2 E0 avec e = 1 – s/(we0(i+wt))
w : pulsation du rayonnement (visible de l’ordre de 1016 s-1)
t : temps de relaxation des électrons (de l’ordre de 10-14s)
wt >> 1
e = 1 – wp2/w2 avec wp = ne2/e0m ou np = wp/2p ou lp = 2pc/wp
fréquence de plasmon
longueur d’onde de plasmon

## Slide 140
MODELE DE DRUDE
LE GAZ D’ELECTRONS
LES COLLISIONS
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE THERMIQUE
INTERACTION AVEC UN
RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE

## Slide 141: Modèle de SOMMERFELD
Le solide cristallin
L’électron
Électrons dans un solide
R. Fortunier
PROPRIETES DES MATERIAUX SOLIDES

## Slide 142
MODELE DE SOMMERFELD
APPROXIMATION DES ELECTRONS
LIBRES
DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
CAPACITE CALORIFIQUE
DES ELECTRONS
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
LOI DE WIEDMANN-FRANZ
SURFACES LIBRES

## Slide 143: APPROXIMATION DES ELECTRONS LIBRES
MODELE DE SOMMERFELD
APPROXIMATION DES ELECTRONS
LIBRES
DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
CAPACITE CALORIFIQUE
DES ELECTRONS
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
LOI DE WIEDMANN-FRANZ
SURFACES LIBRES
Conditions aux limites
périodiques
Élément de volume représentatif du matériau
y(x+L,y,z) = y(x,y,z)
y(x,y+L,z) = y(x,y,z)
y(x,y,z+L) = y(x,y,z)
Equation de Schrödinger
-(ħ2/2m)Dy = Ey
yn(r) = (1/L3/2) exp(ikn.r) avec kn = (2p/L) (nx,ny,nz)
En = (ħ2/2m) kn.kn = E0(nx2+ny2+nz2) avec E0 = (ħ2/2m) (2p/L)2

## Slide 144: APPROXIMATION DES ELECTRONS LIBRES
MODELE DE SOMMERFELD
APPROXIMATION DES ELECTRONS
LIBRES
DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
CAPACITE CALORIFIQUE
DES ELECTRONS
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
LOI DE WIEDMANN-FRANZ
SURFACES LIBRES
Illustration en 2D
yn(r) = (1/L) exp(ikn.r) avec kn = (2p/L) (nx,ny)
En = (ħ2/2m) kn.kn = E0(nx2+ny2) avec E0 = (ħ2/2m) (2p/L)2
Etat (10) : E = E0
Etat (01) : E = E0
Etat (11) : E = 2E0
Cercle d’iso-énergie
E = (ħ2/2m) k.k
Nombre d’états possibles à vecteur d’onde de norme < k ?
2D : Ns = p k2 / (2p/L)2
Ns = 4/3 p k3 / (2p/L)3 = (k3/6p2) L3
Nombre d’électrons possibles par unité de volume ?
n = 2 Ns / L3 = k3 / 3p2

## Slide 145: DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
MODELE DE SOMMERFELD
APPROXIMATION DES ELECTRONS
LIBRES
DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
CAPACITE CALORIFIQUE
DES ELECTRONS
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
LOI DE WIEDMANN-FRANZ
SURFACES LIBRES
Niveau de FERMI (à O K)
États électroniques
occupés
Sphère de rayon kF
n : densité électronique
du matériau
kF : vecteur d’onde de Fermi
kF = (3p2n)1/3
EF : énergie de Fermi
EF = (ħ2/2m)(3p2n)2/3
vF : vitesse de Fermi
vF = (ħ/m)(3p2n)1/3
E(k) = EF : surface de Fermi (sphère dans cette approximation)

## Slide 146: DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
MODELE DE SOMMERFELD
APPROXIMATION DES ELECTRONS
LIBRES
DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
CAPACITE CALORIFIQUE
DES ELECTRONS
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
LOI DE WIEDMANN-FRANZ
SURFACES LIBRES
Occupation des états électroniques (à T quelconque)
Énergie de Fermi EF
Distribution de Fermi-Dirac : fD(E) = 1 / (exp((E-m)/kBT) + 1)
Potentiel chimique m(T) tel que le nombre de particules soit constant
TF : température de Fermi
TF = EF / kB
E-m >> kBT
Distribution de
Maxwell-Boltzmann :
fB(E) = exp(-(E-m)/kBT)

## Slide 147: CAPACITE CALORIFIQUE DES ELECTRONS
MODELE DE SOMMERFELD
APPROXIMATION DES ELECTRONS
LIBRES
DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
CAPACITE CALORIFIQUE
DES ELECTRONS
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
LOI DE WIEDMANN-FRANZ
SURFACES LIBRES
contribution électronique à l’ énergie interne d’un cristal :
U = E fD(E) D(E) dE
Energie
Distribution de Fermi-Dirac
Densité d’états ?
n =k3/6p2
=1/3p2(2mE/ħ2)3/2
D(E) =dn/dE
=1/2p2(2m/ħ2)3/2E1/2
= 3n/2E

## Slide 148: CAPACITE CALORIFIQUE DES ELECTRONS
MODELE DE SOMMERFELD
APPROXIMATION DES ELECTRONS
LIBRES
DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
CAPACITE CALORIFIQUE
DES ELECTRONS
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
LOI DE WIEDMANN-FRANZ
SURFACES LIBRES
U = E fD(E) D(E) dE
DU = U(T)–U(0) = fD(E) D(E) E dE - D(E) E dE
fD(E) D(E) dE = D(E) dE
DU = fD(E) D(E) (E-EF) dE - D(E) (E-EF) dE
Cv = d(DU)/dT = dfD(E)/dT D(E) (E-EF) dE
EF >> kBT (T faible)
Cv = p2/2 nkBT/TF
réseau + électrons
Cv = a T + g T3
électrons libres
électrons indépendants

## Slide 149: CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
MODELE DE SOMMERFELD
APPROXIMATION DES ELECTRONS
LIBRES
DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
CAPACITE CALORIFIQUE
DES ELECTRONS
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
LOI DE WIEDMANN-FRANZ
SURFACES LIBRES
Champ électrique E
Densité de courant J
J = s E
Loi d’Ohm en 1D
Loi d’Ohm en 3D
J = s .E
(propriétés électriques isotropes)
J = s E
J : quantité de charges traversant une surface unité
par unité de temps (densité de flux)
Par unité de volume
n électrons de charge –e se déplacent à la vitesse moyenne v
J = -nev
vitesse moyenne v ?
Conductivité électrique

## Slide 150: CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
MODELE DE SOMMERFELD
APPROXIMATION DES ELECTRONS
LIBRES
DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
CAPACITE CALORIFIQUE
DES ELECTRONS
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
LOI DE WIEDMANN-FRANZ
SURFACES LIBRES
Loi de la dynamique : F = m dv/dt = ħ dk/dt = - e (E + vB)
négligé
Au cours de l’incrément de temps Dt : Dk = - (eDt/ħ) E
Collisions :
- électron-réseau
- électron-défauts
Position stable de la surface de Fermi :
Dk = - (et/ħ) E
v = - (et/m) E
s = ne2t/m
t : temps de relaxation
n : nombre d’électrons au niveau de Fermi

## Slide 151: LOI DE WIEDMANN-FRANZ
MODELE DE SOMMERFELD
APPROXIMATION DES ELECTRONS
LIBRES
DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
CAPACITE CALORIFIQUE
DES ELECTRONS
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
LOI DE WIEDMANN-FRANZ
SURFACES LIBRES
Modèles de DRUDE et de SOMMERFELD :
s = ne2t/m
l = (1/3) v2tCv
Modèle de DRUDE : théorie cinétique des gaz
E = 1/2 mv2 = 3/2 kBT (par électron de conduction)
Cv = 3/2 nkB (pour n électrons de conduction)
l/sT = 3/2 (kB/e)2 = 1,12.10-8 WW/K2
Modèle de SOMMERFELD : électrons libres de Fermi
E = EF = 1/2 mvF2 = kBTF (par électron de Fermi)
Cv = p2/2 nkB T/TF (pour n électrons de Fermi)
l/sT = p2/3 (kB/e)2 = 2,45.10-8 WW/K2
?

## Slide 152: LOI DE WIEDMANN-FRANZ
MODELE DE SOMMERFELD
APPROXIMATION DES ELECTRONS
LIBRES
DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
CAPACITE CALORIFIQUE
DES ELECTRONS
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
LOI DE WIEDMANN-FRANZ
SURFACES LIBRES
Modèle de DRUDE :
l/sT = 1,12.10-8 WW/K2
Nombre
de Lorentz
l/sT = 2,45.10-8 WW/K2
Modèle de SOMMERFELD :
Première validation expérimentale d’un modèle de gaz d’électrons

## Slide 153: SURFACES LIBRES
MODELE DE SOMMERFELD
APPROXIMATION DES ELECTRONS
LIBRES
DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
CAPACITE CALORIFIQUE
DES ELECTRONS
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
LOI DE WIEDMANN-FRANZ
SURFACES LIBRES
Modification de la structure électronique à proximité de la surface
Fonction d’onde :
y(x,y,z) = 1/L3/2 exp(i2p/L(nxx+nyy)) sin((2p/L) nzz) pour 0 z  L
y(x,y,z) = 0 pour z  0 ou z  L
Les états (nx, ny, 0) ne sont plus possibles (y=0)

## Slide 154: SURFACES LIBRES
MODELE DE SOMMERFELD
APPROXIMATION DES ELECTRONS
LIBRES
DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
CAPACITE CALORIFIQUE
DES ELECTRONS
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
LOI DE WIEDMANN-FRANZ
SURFACES LIBRES
Illustration en 2D (coupure par y=L)
Surface de Fermi initiale
États interdits (ny = 0)
Nouvelle surface
de Fermi
Augmentation
de l’énergie

## Slide 155: SURFACES LIBRES
MODELE DE SOMMERFELD
APPROXIMATION DES ELECTRONS
LIBRES
DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
CAPACITE CALORIFIQUE
DES ELECTRONS
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
LOI DE WIEDMANN-FRANZ
SURFACES LIBRES
Calcul en 3D (coupure par z=L)
n0 : nombre d’états interdits (kz=0)  n0 = 2 pkF2/(2p/L)2 = (mL2/pħ2)EF
DE = n0 (EF – E0)
E0 : énergie moyenne des états interdits  E0 = (1/pkF2) E(k)2pkdk
0
kF
Dans le plan kz=0, la densité d’états est constante
E0 = EF/2  DE = n0EF/2 = GS
Énergie de surface
G = mEF2/4pħ2
positive
indépendante du plan de coupe

## Slide 156
MODELE DE SOMMERFELD
APPROXIMATION DES ELECTRONS
LIBRES
DISTRIBUTION DE FERMI-DIRAC
CAPACITE CALORIFIQUE
DES ELECTRONS
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
LOI DE WIEDMANN-FRANZ
SURFACES LIBRES

## Slide 157: Bandes d’énergie
Le solide cristallin
L’électron
Électrons dans un solide
R. Fortunier
PROPRIETES DES MATERIAUX SOLIDES

## Slide 158
BANDES D’ENERGIE
ELECTRON DANS UN POTENTIEL
PERIODIQUE
APPARITION DE BANDES INTERDITES
SURFACE DE FERMI
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CLASSIFICATION DES MATERIAUX
APPROXIMATION DE KRÖNIG-PENNEY

## Slide 159: ELECTRON DANS UN POTENTIEL PERIODIQUE
BANDES D’ENERGIE
ELECTRON DANS UN POTENTIEL
PERIODIQUE
APPARITION DE BANDES INTERDITES
SURFACE DE FERMI
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CLASSIFICATION DES MATERIAUX
APPROXIMATION DE KRÖNIG-PENNEY
OP = OM + g avec g = u a + v b + w c
Le réseau des cristaux présente une périodicité
Les interactions électron-réseau doivent être représentées par un
potentiel présentant la même périodicité
V(r+g) = V(r ) si g = u a + v b + w c
Le comportement du gaz d’électrons indépendants est régi par
l’équation de Schrödinger appliquée à un électron
- (ħ2/2m) Dy + Vy = Ey
Théorème de Bloch :
Les fonctions d’onde stationnaires d’un électron dans un potentiel périodique ont la forme d’une onde plane (de de Broglie) multipliée par une fonction possédant la même périodicité

## Slide 160: ELECTRON DANS UN POTENTIEL PERIODIQUE
BANDES D’ENERGIE
ELECTRON DANS UN POTENTIEL
PERIODIQUE
APPARITION DE BANDES INTERDITES
SURFACE DE FERMI
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CLASSIFICATION DES MATERIAUX
APPROXIMATION DE KRÖNIG-PENNEY
Incorporation dans l’équation de Schrödinger
Choix convenable d’une origine des potentiels
Termes du second ordre négligés (de type uGVG’ avec G0)
V(r+g) = V(r )
V(r) = S VG exp( -i G.r)
G
y(r) = u(r ) exp( i k.r) avec u(r+g) = u(r )
y(r) = S uG exp( i (k-G).r)
G
uG = u0 (m/2ħ2) VG / ( k.G/2 - ||G/2||2)
E = (ħ2/2m) k.k
donnés
à déterminer
normalisation
Approximation valable tant que le vecteur d’onde k n’est pas proche d’une zone de Brillouin

## Slide 161: APPARITION DE BANDES INTERDITES
BANDES D’ENERGIE
ELECTRON DANS UN POTENTIEL
PERIODIQUE
APPARITION DE BANDES INTERDITES
SURFACE DE FERMI
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CLASSIFICATION DES MATERIAUX
APPROXIMATION DE KRÖNIG-PENNEY
Lorsque le vecteur d’onde est proche d’une zone de Brillouin
k = k0 (1 + e) avec |e| << 1 et k0.(G/2) = ||G/2||2
Dans la fonction d’onde, les termes prépondérants sont u0 et uG
y(r) = u0 exp( i (1+e)k0.r) + uG exp( i ((1+e)k0-G).r)
Incorporation dans l’équation de Schrödinger
E = E0  |VG| + ½(4E0-x)e + (E0  x2/8|VG|)e2 si e0 ou e0
E0 = (ħ2/2m) k0.k0
bande interdite
électrons libres
E = (ħ2/2m) k.k

## Slide 162: APPROXIMATION DE KRÖNIG-PENNEY
BANDES D’ENERGIE
ELECTRON DANS UN POTENTIEL
PERIODIQUE
APPARITION DE BANDES INTERDITES
SURFACE DE FERMI
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CLASSIFICATION DES MATERIAUX
APPROXIMATION DE KRÖNIG-PENNEY
Approche 1D
- (ħ2/2m) y’’(x) + V(x)y(x) = Ey(x)
y(x) = A eiKx + B e-iKx et K = (2mE)1/2/ħ
y(x) = C eQx + D e-Qx et Q = (2m(V0-E))1/2/ħ
la fonction d’onde doit :
Être continue en x=0
Avoir une dérivée continue en x=0
Respecter le théorème de Bloch

## Slide 163: APPROXIMATION DE KRÖNIG-PENNEY
BANDES D’ENERGIE
ELECTRON DANS UN POTENTIEL
PERIODIQUE
APPARITION DE BANDES INTERDITES
SURFACE DE FERMI
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CLASSIFICATION DES MATERIAUX
APPROXIMATION DE KRÖNIG-PENNEY
cos(k(a+b)) = ((Q2-K2)/2QK)sh(Qb)sin(Ka) + ch(Qb)cos(Ka)
Fonction d’onde : y(x) = u(x) exp(ikx) avec k : vecteur d’onde
a = 1Å
b = 0,1Å
Q = 10Å-1
Électrons libres
Bande interdite
Bande interdite
Bande interdite
Plans de Brillouin

## Slide 164: SURFACE DE FERMI
BANDES D’ENERGIE
ELECTRON DANS UN POTENTIEL
PERIODIQUE
APPARITION DE BANDES INTERDITES
SURFACE DE FERMI
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CLASSIFICATION DES MATERIAUX
APPROXIMATION DE KRÖNIG-PENNEY
espace direct (position r)
espace réciproque (vecteur d’onde k)
Deux états électroniques () par vecteur d’onde k
2/(2p/L)3 = L3/4p2 électrons par unité de volume de l’espace réciproque
(L3/4p2)VB électrons dans chaque zone de Brillouin
Exemples : cfc  8(L/a)3 électrons dans 4(L/a)3 maille élémentaire
cc  4(L/a)3 électrons dans 2(L/a)3 maille élémentaire
Chaque zone de Brillouin peut accommoder
2 électrons par maille élémentaire

## Slide 165: SURFACE DE FERMI
BANDES D’ENERGIE
ELECTRON DANS UN POTENTIEL
PERIODIQUE
APPARITION DE BANDES INTERDITES
SURFACE DE FERMI
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CLASSIFICATION DES MATERIAUX
APPROXIMATION DE KRÖNIG-PENNEY
Évolution de la surface de Fermi proche des plans de Brillouin ?

## Slide 166: SURFACE DE FERMI
BANDES D’ENERGIE
ELECTRON DANS UN POTENTIEL
PERIODIQUE
APPARITION DE BANDES INTERDITES
SURFACE DE FERMI
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CLASSIFICATION DES MATERIAUX
APPROXIMATION DE KRÖNIG-PENNEY
Évolution de la densité d’états proche des plans de Brillouin ?

## Slide 167: CLASSIFICATION DES MATERIAUX
BANDES D’ENERGIE
ELECTRON DANS UN POTENTIEL
PERIODIQUE
APPARITION DE BANDES INTERDITES
SURFACE DE FERMI
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CLASSIFICATION DES MATERIAUX
APPROXIMATION DE KRÖNIG-PENNEY
Gap d’énergie faible entre deux bandes
1ère zone de Brillouin
Partiellement remplie
Présence d’électrons dans
la 2nde zone de Brillouin
BONS CONDUCTEURS (METAUX : Cu, Na, K, …)
électrons au niveau de Fermi

## Slide 168: CLASSIFICATION DES MATERIAUX
BANDES D’ENERGIE
ELECTRON DANS UN POTENTIEL
PERIODIQUE
APPARITION DE BANDES INTERDITES
SURFACE DE FERMI
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CLASSIFICATION DES MATERIAUX
APPROXIMATION DE KRÖNIG-PENNEY
Gap d’énergie moyen entre deux bandes
1ère zone de Brillouin remplie
léger recouvrement
des bandes d’énergie
CONDUCTEURS MOYENS (SEMI-METAUX : As, Sb, Bi, …)

## Slide 169: CLASSIFICATION DES MATERIAUX
BANDES D’ENERGIE
ELECTRON DANS UN POTENTIEL
PERIODIQUE
APPARITION DE BANDES INTERDITES
SURFACE DE FERMI
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CLASSIFICATION DES MATERIAUX
APPROXIMATION DE KRÖNIG-PENNEY
Gap d’énergie fort entre deux bandes
1ère zone de Brillouin remplie
aucun électron
au niveau de Fermi
MATERIAU ISOLANT (SEMI-CONDUCTEUR : Si, Ge, …)

## Slide 170: CLASSIFICATION DES MATERIAUX
BANDES D’ENERGIE
ELECTRON DANS UN POTENTIEL
PERIODIQUE
APPARITION DE BANDES INTERDITES
SURFACE DE FERMI
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CLASSIFICATION DES MATERIAUX
APPROXIMATION DE KRÖNIG-PENNEY
Électrons au niveau de Fermi : porteurs
300K

## Slide 171
BANDES D’ENERGIE
ELECTRON DANS UN POTENTIEL
PERIODIQUE
APPARITION DE BANDES INTERDITES
SURFACE DE FERMI
Description du modèle
Quelques propriétés
physiques
CLASSIFICATION DES MATERIAUX
APPROXIMATION DE KRÖNIG-PENNEY

## Slide 172: Cristaux semi-conducteurs
Le solide cristallin
L’électron
Électrons dans un solide
R. Fortunier
PROPRIETES DES MATERIAUX SOLIDES

## Slide 173
DENSITE D’ETATS
OCCUPATION DES NIVEAUX
SEMI-CONDUCTEUR INTRINSEQUE
Représentation énergétique
Propriétés de conduction
SEMI-CONDUCTEUR EXTRINSEQUE
CRISTAUX SEMI-CONDUCTEURS

## Slide 174: DENSITE D’ETATS
CRISTAUX SEMI-CONDUCTEURS
DENSITE D’ETATS
OCCUPATION DES NIVEAUX
SEMI-CONDUCTEUR INTRINSEQUE
Représentation énergétique
Propriétés de conduction
SEMI-CONDUCTEUR EXTRINSEQUE
Un semi-conducteur est un isolant à 0K
Si : 2 atomes par maille élémentaire
4 électrons de valence par atome
Si : 1,17 eV
Ge : 0,74 eV
AsGa : 1,52 eV
…
8 électrons de valence par maille élémentaire
4 zones de Brillouin remplies, la 5ème vide
Un semi-conducteur est-il conducteur à 300K ?
Métaux: Cu  1023 cm-3
Na   5.1022 cm-3
Énergie de fluctuation
Thermique à 300K ?
E = kBT  0,026 eV

## Slide 175: DENSITE D’ETATS
CRISTAUX SEMI-CONDUCTEURS
DENSITE D’ETATS
OCCUPATION DES NIVEAUX
SEMI-CONDUCTEUR INTRINSEQUE
Représentation énergétique
Propriétés de conduction
SEMI-CONDUCTEUR EXTRINSEQUE
Electrons et Trous
électrons dans la bande de conduction
(charge –e)
trous dans la bande de valence
(charge +e)
Masses effectives
On traite les électrons et les trous comme des particules
de masses effectives me (electrons) et mt (trous)
électron = paquet d’onde (impulsion p=ħk, énergie E=ħw)
vitesse = vitesse de groupe v = dw/dk = (1/ħ) dE/dk
accélération = g = dv/dt = (1/ħ) d2E/dk2 dk/dt
force extérieure = F = dp/dt = ħ dk/dt
F = me g  me = ħ2 / d2E/dk2
masse effective Si Ge AsGa
électrons (bande de conduction) 1,06m 0,55m 0,066m
trous (bande de valence) 0,59m 0,36m 0,64m
électrons
trous

## Slide 176: DENSITE D’ETATS
CRISTAUX SEMI-CONDUCTEURS
DENSITE D’ETATS
OCCUPATION DES NIVEAUX
SEMI-CONDUCTEUR INTRINSEQUE
Représentation énergétique
Propriétés de conduction
SEMI-CONDUCTEUR EXTRINSEQUE
Schématisation de la densité d’états proche du gap
électrons libres
niveau de Fermi
D(E) = (1/2p2) (2m/ħ2)3/2 E1/2
bande de conduction : Dc(E) = (1/2p2) (2me/ħ2)3/2 (E-Ec)1/2
bande de valence : Dv(E) = (1/2p2) (2mt/ħ2)3/2 (Ev-E)1/2

## Slide 177: OCCUPATION DES NIVEAUX
CRISTAUX SEMI-CONDUCTEURS
DENSITE D’ETATS
OCCUPATION DES NIVEAUX
SEMI-CONDUCTEUR INTRINSEQUE
Représentation énergétique
Propriétés de conduction
SEMI-CONDUCTEUR EXTRINSEQUE
Concentration en électrons dans la bande de conduction ?
n  nc exp((m-Ec)/kBT) avec nc = 2(mekBT/2pħ2)3/2
n = Dc(E) fD(E) dE
Ec

n  Dc(E) exp((m-E)/kBT) dE
Ec


## Slide 178: OCCUPATION DES NIVEAUX
CRISTAUX SEMI-CONDUCTEURS
DENSITE D’ETATS
OCCUPATION DES NIVEAUX
SEMI-CONDUCTEUR INTRINSEQUE
Représentation énergétique
Propriétés de conduction
SEMI-CONDUCTEUR EXTRINSEQUE
Concentration en trous dans la bande de valence ?
p  nv exp((Ev -m)/kBT) avec nv = 2(mtkBT/2pħ2)3/2
p = Dv(E) (1-fD(E)) dE
Ec

p  Dv(E) exp((E-m)/kBT) dE
Ec


## Slide 179: OCCUPATION DES NIVEAUX
CRISTAUX SEMI-CONDUCTEURS
DENSITE D’ETATS
OCCUPATION DES NIVEAUX
SEMI-CONDUCTEUR INTRINSEQUE
Représentation énergétique
Propriétés de conduction
SEMI-CONDUCTEUR EXTRINSEQUE
Représentation schématique d’un semi-conducteur
Concentration en trous dans la bande de valence :
p  nv exp((Ev -m)/kBT) avec nv = 2(mtkBT/2pħ2)3/2
Concentration en électrons dans la bande de conduction :
n  nc exp((m-Ec)/kBT) avec nc = 2(mekBT/2pħ2)3/2
np = nc nv exp(-Eg / kBT)
= 4(kBT/2pħ2)3(memt )3/2 exp (-Eg / kBT)
Eg= Ec - Ev
valable si le niveau de Fermi est suffisamment loin des niveaux
d’énergie des bandes de valence et de conduction
(typiquement distants de 3kBT)

## Slide 180: SEMI-CONDUCTEUR INTRINSEQUE
CRISTAUX SEMI-CONDUCTEURS
DENSITE D’ETATS
OCCUPATION DES NIVEAUX
SEMI-CONDUCTEUR INTRINSEQUE
Représentation énergétique
Propriétés de conduction
SEMI-CONDUCTEUR EXTRINSEQUE
Les porteurs de charge ne sont fournis que par les atomes du réseau
n = p = (np)1/2
= 2(kBT/2pħ2)3/2(memt )3/4 exp (-Eg / 2kBT)
Conductibilité électrique :
s = ne2t/m
s augmente avec la
température dans les
semi-conducteurs (n )
s diminue avec la
température
dans les métaux (t )

## Slide 181: SEMI-CONDUCTEUR INTRINSEQUE
CRISTAUX SEMI-CONDUCTEURS
DENSITE D’ETATS
OCCUPATION DES NIVEAUX
SEMI-CONDUCTEUR INTRINSEQUE
Représentation énergétique
Propriétés de conduction
SEMI-CONDUCTEUR EXTRINSEQUE
Position du niveau de Fermi ?
n = p
2(mekBT/2pħ2)3/2 exp((m-Ec)/kBT) = 2(mtkBT/2pħ2)3/2 exp((Ev-m)/kBT)
exp(2m/kBT) = (mt/me)3/2 exp((Ec+Ev)/kBT)
m = (Ec+Ev)/2 + (3kBT/4) ln(mt/me)
Bande de conduction
Bande de valence
Gap
niveau de Fermi

## Slide 182: SEMI-CONDUCTEUR EXTRINSEQUE
CRISTAUX SEMI-CONDUCTEURS
DENSITE D’ETATS
OCCUPATION DES NIVEAUX
SEMI-CONDUCTEUR INTRINSEQUE
Représentation énergétique
Propriétés de conduction
SEMI-CONDUCTEUR EXTRINSEQUE
Les porteurs de charge sont fournis par des atomes d’impureté (donc n  p)
Dopage n : une concentration nd d’atomes pentavalents est
introduite dans le semi-conducteur
Ed : énergie des électrons de conduction introduits
Ec - Ed énergie d’ionisation (quelques meV)
Ec – Ed << kBT  tous les électrons introduits sont ionisés
 n >> p
 n = nd (concentration en atomes donneurs)

## Slide 183: SEMI-CONDUCTEUR EXTRINSEQUE
CRISTAUX SEMI-CONDUCTEURS
DENSITE D’ETATS
OCCUPATION DES NIVEAUX
SEMI-CONDUCTEUR INTRINSEQUE
Représentation énergétique
Propriétés de conduction
SEMI-CONDUCTEUR EXTRINSEQUE
Les porteurs de charge sont fournis par des atomes d’impureté (donc n  p)
Dopage p : une concentration na d’atomes trivalents est
introduite dans le semi-conducteur
Ea : énergie des électrons complétant les ions B-
Ea - Ev faible (quelques meV)
Ea – Ev << kBT  tous les ions sont complétés
 p >> n
 p = na (concentration en atomes accepteurs)

## Slide 184: SEMI-CONDUCTEUR EXTRINSEQUE
CRISTAUX SEMI-CONDUCTEURS
DENSITE D’ETATS
OCCUPATION DES NIVEAUX
SEMI-CONDUCTEUR INTRINSEQUE
Représentation énergétique
Propriétés de conduction
SEMI-CONDUCTEUR EXTRINSEQUE
Position des niveaux de Fermi ?
Dopage n : nd = n = nc exp((m-Ec)/kBT)  m = Ec – kBT ln(nc/nd)
Dopage p : na = p = nv exp(-(m-Ev)/kBT)  m = Ev + kBT ln(nv/na)
Ec
Ev
EF
Si pur
Si dopé n
Ed
Si dopé p
Ea
électrons
électrons

## Slide 185
CRISTAUX SEMI-CONDUCTEURS
DENSITE D’ETATS
OCCUPATION DES NIVEAUX
SEMI-CONDUCTEUR INTRINSEQUE
Représentation énergétique
Propriétés de conduction
SEMI-CONDUCTEUR EXTRINSEQUE

## Slide 186: FIN